血液标签参数

1、规格：144 MM×80MM

2、面纸：热合成纸

3、底纸：白色格柆辛底纸

4、使用温度范围：－50℃～＋50℃

5、标签经冷藏、冷冻、滤白、离心、病毒灭活、水浴后标签粘贴牢固。

6、粘贴在导管上的条码，经离心、－80℃冷冻后在常温条件下自然融化2小时，条码与导管之间不能出现分离。

7、标签不用碳带可直接打印内容，且打印信息正常保存环境下至少十年信息不脱落。